PRIEŠGAISRINIO KABELIŲ UGNIAATSPARINIMO KBS COATING DANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Siekiant apsaugoti kabelius nuo gaisro jie turi būti nudažyti priešgaisrine „abliatyvia danga“ siekiant užtikrinti šių sekcijų A klasės nedegumą pagal standarto IEC 60332 reikalavimus. Kabeliai turi būti padengti KBS COATING priešgaisriniais dažais, užtikrinant 1,2 mm sausos dangos storį, priešgaisrinių dažų išeiga – 2,5 kg/m2 (Bayer Industry Services bandymų protokolas Nr. 04/315). Priešgaisrinė danga turi būti atspari vandens poveikiui. Naudojant alternatyvią abliatyvią priešgaisrinę dangą, būtina patikslinti sausos dangos storį bei priešgaisrinės dangos išeigą pagal IEC 60332-3-22 bandymo protokolo duomenis.

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabelių ugniaatsparinimo pagal IEC 60332-3-22 reikalavimus medžiagos |
|  | Abliatyvūs priešgaisriniai dažai KBS COATING |  | kg |  | IEC 60332-3-22 |